| Sample |  |  | [Tc]0 loading (ppm) = in the whole sample, aqueous and solid | [Tc]f loading (ppm) In the XAS solid | pH0 | pHf | % Tc removal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Tc biovivianite 6000 ppm - pH 4 | Tc24_34 | 6000 | 776.3 | 4.0 | 4.8 | 12.93800837 |
| 11 | Tc biovivianite 750 ppm - pH 4 | Tc24_35 | 750 | 97.6 | 4.0 | 4.8 | 13.01143955 |
| 12 | Tc biovivianite 750 ppm - pH 4 | Tc24_36 | 750 | 171.0 | 4.1 | 4.5 | 22.80185371 |
| 13 | Tc biovivianite 6000 ppm - pH 8 | Tc24_37 | 6000 | 5563.0 | 8.0 | 7.2 | 92.71705175 |
| 14 | Tc biovivianite 750 ppm - pH 8 | Tc24_38 | 750 | 735.0 | 8.0 | 10.7 | 97.99807949 |
| 15 | Tc biovivianite 750 ppm - pH 8 | Tc24_39 | 750 | 740.5 | 8.0 | 9.4 | 98.72870741 |
| 16 | Tc biovivianite 6000 ppm - pH 11 | Tc24_40 | 6000 | 5977.1 | 11.0 | 11.0 | 99.61872274 |
| 17 | Tc biovivianite 750 ppm - pH 11 | Tc24_41 | 750 | 744.0 | 11.1 | 11.1 | 99.19630929 |
| 18 | Tc biovivianite 750 ppm - pH 11 | Tc24_42 | 750 | 745.2 | 11.0 | 11.0 | 99.35704743 |

Irene´s bio-vivianite samples

Caro´s synthetic vivianite samples

| Sample |  |  | [Tc]0 loading (ppm) = in the whole sample, aqueous and solid | [Tc]f loading (ppm) in the XAS solid | pH0 | pHf | Tc removal /% | Real Tc /ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | Tc coprecipitate in vivianite 500 ppm | Tc24_25 | 500 | 498 | 6 | - | 99.6 | 498 |
| 2* | Tc coprecipitate in vivianite 1000 ppm | Tc24_26 | 1000 | 996 | 6 | - | 99.6 | 996 |
| 3* | Tc coprecipitate in vivianite 1500 ppm | Tc24_27 | 1500 | 1494 | 6 | - | 99.6 | 1494 |
| 4 | Tc vivianite 6600 ppm - pH 8 | Tc24_28 | 6600 | 4574 | 8 | 5.5 | 69.3 | 4574 |
| 5 | Tc vivianite 750 ppm - pH 8 | Tc24_29 | 750 | 646 | 8 | 5.5 | 86.1 | 646 |
| 6 | Tc vivianite 250 ppm - pH 8 | Tc24_30 | 250 | 206 | 8 | 5.63 | 82.5 | 206 |
| 7 | Tc vivianite 6600 ppm - pH 12 | Tc24_31 | 6600 | 6593 | 12 | 11.9 | 99.9 | 6593 |
| 8 | Tc vivianite 750 ppm - pH 12 | Tc24_32 | 750 | 750 | 12 | 11.9 | 100 | 750 |
|  | Tc vivianite 250 ppm - pH 12 | Tc24-33 | 250 | 250 | 12 | 12.0 | 99.8 | 250 |